附件2

2011年度有色金属行业重点用能产品

能效标杆指标及企业

一、电解铝

电解铝生产企业：

| 名次 | 企业名称 | 铝锭综合交流电耗（kWh/t） | 铝液交流电耗（kWh/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南铝业股份有限公司 | 13403 | 13212 |
| 2 | 林丰铝电有限责任公司 | 13495 | 13430 |
| 3 | 浙江华东铝业股份有限公司 | 13515 | 13201 |

电解铝能耗统计范围和计算方法参照《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2008）。企业排名以铝锭综合交流电耗为主要参考指标。

二、铜

采用铜精矿-阴极铜冶炼工艺的铜冶炼企业：

| 名次 | 企业名称 | 单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云南铜业股份有限公司 | 326.85 |
| 2 | 江西铜业集团公司 | 340.70 |
| 3 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 372.00 |

铜冶炼能耗统计范围和计算方法参照《铜冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21248-2007）。企业排名以单位产品综合能耗为主要参考指标。

三、锌

采用湿法炼锌有浸出渣处理炼锌工艺（锌精矿-电解锌锭）的锌冶炼企业：

| 名次 | 企业名称 | 单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汉中锌业有限责任公司 | 754.00 |
| 2 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 983.27 |
| 3 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 1030.00 |

锌冶炼能耗统计范围和计算方法参照《锌冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21249-2007）。企业排名以单位产品综合能耗为主要参考指标。

四、铅

采用铅精矿-电解铅冶炼工艺的铅冶炼企业：

| 名次 | 企业名称 | 单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 360.84 |
| 2 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 412.98 |

铅冶炼能耗统计范围和计算方法参照《铅冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21250-2007）。企业排名以单位产品综合能耗为主要参考指标。

五、镁

采用硅热法镁冶炼工艺（白云石、硅铁等-镁锭）的镁冶炼企业：

| 名次 | 企业名称 | 单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山西金星镁业有限公司 | 4170 |
| 2 | 宁夏惠冶镁业集团有限公司 | 4220 |
| 3 | 青海三工镁业有限公司 | 4250 |

镁冶炼能耗统计范围和计算方法参照《镁冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21347-2008）。企业排名以单位产品综合能耗为主要参考指标。